## Slide 1
National Taipei University of Technology
Advisor: 方旭偉
student :蔣孝鴻Date:2014/05/10
探討維他命E對骨質病變之影響
Investigating the Characteristics of Vitamin E on the Bone Defect
Notes: 1
1

## Slide 2
關節損傷
關節損傷原因
退化性關節炎
類風溼性關節炎
關節發育不良脫臼
關節感染
外傷
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
退化性關節炎
正常膝蓋

## Slide 3
3
治療方式
治療方法
藥物治療(消炎止痛藥、葡萄糖胺液)
運動復健
調整運動方式
關節腔注射玻尿酸
關節鏡手術
人工關節置換手術
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work

## Slide 4
全人工關節置換
人工關節種類
全人工髖關節
全人工膝關節
Titanium
UHMWPE
CoCrMo alloy
CoCrMo alloy
CoCrMo alloy
UHMWPE
Titanium
http://hkoa.org/translated/THR.html
http://hkoa.org/translated/TKR.html
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work

## Slide 5
Problem(TKR)
CoCrMo alloy
UHMWPE
Titanium
磨耗顆粒
刺激
macrophage
osteoblast
Release cytokines:
TNF- α 、IL-1
Release cytokines: PEG2 、IL-6
Activation of osteoclasts
Osteolysis
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
http://www.cgmh.org.tw/cgmn/cgmn_file/0911010.pdf

## Slide 6
人工關節損壞原因：
-手術感染、植入物的破裂、元件磨損及鬆脫
人工關節(UHMWPE/Metals)平均壽命約10~15年
(Spector 1992; Shi et al. 2001).
關節鬆脫
About 10-15years
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
人工關節再置換
Notes: 一般人工關節植入體內平均使用壽命約10~15年之久，但造成人關節損壞原因主要有手術感染、植入物破裂、元件磨損及鬆脫，其中鬆脫是大部份人關工節損壞的主要因素之一

## Slide 7
治療
減少骨溶蝕現象之方法
超高分子量聚乙烯之改質
增加超高分子量聚乙烯機械性質以減少磨耗量(高交聯)
調整人工關節結構
針對人體運動角度，改變人工關節型態
藥物治療
利用藥物減少激素的釋放
加入生物添加分子
減少金屬與超高分子量聚乙烯墊片間的摩擦與磨耗
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work

## Slide 8
增加超高分子量聚乙烯的耐磨強度→ 交聯
H.W Fang et al.2006
8
防止骨溶解
減少超高分子量聚乙烯磨損顆粒
增加超高分子量聚乙烯的耐磨強度
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
高交聯超高分子量聚乙烯
Notes: 8

## Slide 9
Increase oxidation resistance of Cross-linking UHMWPE → Vitamin E
Chemical structure of vitamin E
Ebru Oral et al.2004
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
高交聯超高分子量聚乙烯+維生素E
Vitamin E 的釋出，對關節是否有不良影響？
Notes: 9

## Slide 10
10
（5×60）
（5×20）
（5×5）
Parameter of reciprocating wear test：cutting device、load 、lubricant
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
研究

## Slide 11
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
目的
※本研究探討從墊片釋出的Vitamin E對osteolysis的影響：
1. 利用往復式磨耗機，以高交聯超高分子量聚乙烯為棒材，並利用適當的切割裝置生產適當大小的磨耗顆粒(<1μm)
2. 利用老鼠頭蓋骨的骨溶解模型，探討生物添加分子與維他命E對骨溶解的影響

## Slide 12
內源性的維他命E釋放
小鼠(頭蓋骨)
Micro-CT
H&E
TRAP
磨耗顆粒
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
動物實驗(1)

## Slide 13
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
外源性維他命E添加
小鼠(頭蓋骨)/大鼠(股骨頭)
Micro-CT
H&E
TRAP
磨耗顆粒
動物實驗(2)

## Slide 14
Microfabricated surface texture technology
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
Si Wafer
SiO2 Formation
Photoresist Coating
Exposure
Development
SiO2 Etching
Photoresist Striping
Si Etching
SiO2 Striping

## Slide 15
1.Cutting device ：5×10
2.Lubricant ：Fetal Bovine Serum（FBS）
3.Normal Load ：98N
4.Sliding speed ： 57.2（ mm/sec ）
5.Stroke length ：19 （ mm ）
6.Time ：3（days）
15
Hsu-Wei Fang et al.2006
Richard Lynn Illgen II et al.2008
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
往復式磨耗測試機(參數)

## Slide 16
磨耗顆粒(高交聯超高分子量聚乙烯)
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
平均顆粒大小: 0.82 ± 0.34 μm
平均長寬比: 1.88 ± 0.83
粒徑分析

## Slide 17
Micro-CT(Vitamin E)
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
Chart: BV/TV (%)
| 70 kGy | 70 kGy+0.1%VE | 70 kGy+0.05%VE
 | 24.0945 | 23.3305 | 24.3327
Chart: Tb. Th (mm)
| 70 kGy | 70 kGy+0.1%VE | 70 kGy+0.05%VE
 | 0.13152 | 0.1301 | 0.13298
Chart: BMD (mg/cc)
| 70 kGy | 70 kGy+0.1%VE | 70 kGy+0.05%VE
 | 0.84236 | 0.83205 | 0.82423
1.皆沒有顯著差異
2.由此可知，維他命E的釋出，
對骨溶蝕現象並無顯著影響

## Slide 18
Introduction
Purpose
Experimental method
Results
Future work
進一步探討外源性添加的維他命E對骨溶解現象的影響
外源性維他命E添加
小鼠(頭蓋骨)
Micro-CT
H&E
TRAP
磨耗顆粒

## Slide 19: 致謝
感謝Uncle郭道明先生，將中華扶輪教育基金會獎學金此寶貴機會提供給孝鴻，使孝鴻可以專心於學校的課程，而沒有後顧之憂。
感謝3490地區板橋東區扶輪社，將此資訊提供給孝鴻
感謝中華扶輪獎學生聯誼會、中華扶輪教育基金會，在溪頭之旅、北區例會認識相當多優秀的伙伴。

## Slide 20
國立台北科技大學
生醫材料跨領域研發中心
http://www.cc.ntut.edu.tw/~biomat/
Thank you
Notes: 20